# Molyduval Alcudia SE 2

_________________________________________________________________________

Высокотемпературная смазка для подшипников

Синтетическая высокотемпературная смазка для смазывания подшипников качения и скольжения при высоких температурах (до +230 °C). Смазка обеспечивает превосходную защиту от трения и износа, сохраняет свою мягкую структуру даже при высоких температурах. Добавки против окисления гарантируют долгий срок службы и обеспечивают надежную защиту от коррозии. Имеющиеся в смазке присадки образуют термически устойчивую пленку на поверхность металла, уменьшают трение и улучшают гидродинамику.

Свойства

* Хорошая защита от коррозии

* Мягкая и эластичная

* Сохраняет свои свойства длительное время, таким образом, удлиняет время работы и позволяет снизить затраты на обслуживание узлов

* Очень хорошая адгезия

* Хорошие уплотненительные свойства против агрессивных газов и жидкостей

* Хорошая водостойкость

* Отличная устойчивость к сверхвысокому давлению

* При использовании смазка не разделяется на фракции(не образует остатка)

Применение

* Для подшипников в асфальтоукладчиках

* Для подшипников качения и скольжения при высоких температурах, например, подшипников в вентиляторах, печах, электродвигателях, сушильных шкафах, манипуляторах, конвейерах, воздуходувках

* Для смазки пресс-форм при литье латуни

* Для винтов при высоких температурах

* Для подшипников качения и скольжения в текстильных машинах

* Для внутренних систем в автомобилях

| Свойства | Спецификация | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | DIN 51502 |  | KPE2S-30 |
| Основа |  |  | Синтетические масла |
| Цвет |  |  | бежевый |
| Вязкость | 40 оС | мм2/s | 460 |
| Плотность при 15оС | SEB 181301 | кг/м3 | 940 |
| Класс консистенции | DIN 51818 | NLGI | 2 |
| Точка капания | DIN ISO 2176 |  | 250 |
| Диапазон температуры |  | оС | -30 до + 200 |
| Кратковременно Температура каплепадения |  | оС оС | +230 +260 |
| Потери на испарение 22h 100°C (210°F) | 100°C (210°F) | % | <0,25 |
| Защита от коррозии |  | Степень коррозии | 1 |